## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.06 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 735.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.28 56.96 0.09 14869 0.0120456 K
Si* 0.76 1.34 0.07 810 0.0002622 K
Co* 22.09 18.69 0.22 9952 0.0120845 K
Te 58.87 23.00 0.42 35198 0.0283604 L
Total 100.00 100.00