## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 500
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.94 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 609.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 9.13 36.25 0.08 5301 0.0043028 K
Si* 1.89 4.27 0.09 1476 0.0004789 K
Co* 26.17 28.21 0.28 8700 0.0105872 K
Te* 62.81 31.27 0.52 27596 0.0222808 L
Total 100.00 100.00