## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 837.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 18.81 58.65 0.09 17125 0.0138823 K
Si 1.04 1.86 0.07 1242 0.0004024 K
Co 17.93 15.18 0.19 8897 0.0108111 K
Te 62.21 24.32 0.41 41140 0.0331705 L
Total 100.00 100.00