## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.17 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 741.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 22.74 63.29 0.11 17679 0.0142946 K
Si 1.29 2.05 0.08 1330 0.0004298 K
Co 20.06 15.16 0.22 8608 0.0104338 K
Te 55.90 19.50 0.43 31850 0.0256138 L
Total 100.00 100.00