## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.05 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 707.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 15.63 52.71 0.09 11963 0.0096931 K
Si* 0.65 1.25 0.07 652 0.0002111 K
Co 21.62 19.79 0.23 9126 0.0110845 K
Te 62.10 26.25 0.45 34849 0.0280836 L
Total 100.00 100.00