## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.02 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 708.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.24 50.52 0.09 9923 0.0080445 K
Si* 0.44 0.88 0.07 393 0.0001274 K
Co 20.56 19.80 0.24 7837 0.0095231 K
Te 64.76 28.80 0.49 32866 0.0264994 L
Total 100.00 100.00