## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.01 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 606.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 11.19 43.97 0.08 7903 0.0064076 K
Si* 0.48 1.08 0.06 440 0.0001426 K
Co 19.96 21.28 0.23 7682 0.0093367 K
Te 68.36 33.67 0.49 35085 0.0282933 L
Total 100.00 100.00