## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.90 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 579.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 9.98 40.56 0.08 5908 0.0047996 K
Si* 0.57 1.31 0.07 435 0.0001411 K
Co* 21.15 23.33 0.26 6870 0.0083655 K
Te 68.30 34.80 0.54 29538 0.0238658 L
Total 100.00 100.00