## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.97 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 828.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 19.89 59.44 0.10 16805 0.0136345 K
Si 0.58 0.98 0.07 639 0.0002071 K
Co 22.43 18.19 0.22 10475 0.0127397 K
Te 57.10 21.39 0.41 35392 0.0285605 L
Total 100.00 100.00