## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.06 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 606.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.51 50.10 0.09 9712 0.0078676 K
Si* 0.48 0.95 0.07 424 0.0001374 K
Co 24.10 22.59 0.25 8980 0.0109052 K
Te 60.90 26.36 0.48 30099 0.0242517 L
Total 100.00 100.00