## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.44 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 689.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 34.44 67.48 0.14 22934 0.0184584 K
Si 11.43 12.75 0.15 12627 0.0040620 K
Co 22.58 12.01 0.22 9734 0.0117433 K
Te 31.55 7.75 0.33 17590 0.0140808 L
Total 100.00 100.00