## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.98 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 836.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 17.24 55.31 0.09 15092 0.0122429 K
Si* 0.47 0.86 0.06 540 0.0001752 K
Co 22.88 19.93 0.21 11088 0.0134825 K
Te 59.40 23.90 0.41 38204 0.0308245 L
Total 100.00 100.00