## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 402.16 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 313.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 16.23 54.57 0.06 30132 0.0036042 K
Si* 0.18 0.34 0.04 423 0.0000202 K
Co* 20.06 18.31 0.14 20241 0.0036294 K
Te* 63.53 26.78 0.29 85409 0.0101612 L
Total 100.00 100.00