## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 402.92 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 359.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 17.38 53.19 0.06 37622 0.0045002 K
Si* 3.71 6.47 0.06 11193 0.0005351 K
Co* 22.51 18.70 0.14 28255 0.0050662 K
Te* 56.40 21.64 0.25 93423 0.0111148 L
Total 100.00 100.00