## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 402.85 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 265.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 15.83 49.34 0.05 31336 0.0037482 K
Na* 0.60 1.30 0.05 645 0.0000437 K
Si* 4.03 7.16 0.06 11250 0.0005379 K
Co* 24.40 20.65 0.14 28477 0.0051061 K
Te* 55.14 21.55 0.26 84666 0.0100728 L
Total 100.00 100.00