## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 400.95 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 205.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 17.20 55.40 0.06 29093 0.0034800 K
Na* 0.07 0.17 0.06 63 0.0000043 K
Si* 0.31 0.57 0.05 687 0.0000328 K
Co* 22.48 19.65 0.16 20956 0.0037576 K
Te* 59.94 24.21 0.30 74233 0.0088316 L
Total 100.00 100.00