## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 401.17 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 281.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 17.36 55.08 0.07 27190 0.0032523 K
Si* 1.65 2.99 0.06 3463 0.0001656 K
K* 0.08 0.11 0.05 180 0.0000145 K
Co* 20.80 17.91 0.16 18236 0.0032699 K
Te* 60.11 23.91 0.32 69942 0.0083211 L
Total 100.00 100.00