## Slide 1
MAP 2

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 403.62 sec.
DeadTime : 4.00 %
Count Rate : 289.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 14.79 50.34 0.05 33088 0.0039579 K
Si* 1.32 2.55 0.05 3908 0.0001868 K
Co* 22.72 20.99 0.14 28465 0.0051039 K
Te* 61.18 26.11 0.26 101655 0.0120941 L
Total 100.00 100.00