## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 403.44 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 340.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 14.74 50.29 0.05 34292 0.0041019 K
Si* 0.96 1.86 0.04 2938 0.0001405 K
Co* 23.69 21.93 0.13 30833 0.0055285 K
Te* 60.61 25.92 0.25 104597 0.0124441 L
Total 100.00 100.00