## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 401.27 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 206.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 18.60 54.64 0.06 34980 0.0041841 K
Si* 4.78 8.00 0.08 13110 0.0006268 K
Co* 20.81 16.60 0.14 23470 0.0042083 K
Rb* 1.06 0.58 0.21 1471 0.0001722 L
Te* 54.75 20.17 0.26 81178 0.0096579 L
Total 100.00 100.00