## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.09 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 614.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 15.80 53.26 0.09 12212 0.0098876 K
Si* 0.28 0.55 0.06 286 0.0000925 K
Co* 21.76 19.92 0.23 9234 0.0112070 K
Te 62.16 26.28 0.45 35080 0.0282505 L
Total 100.00 100.00