## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.95 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 745.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.82 52.24 0.09 12479 0.0101286 K
Si* 0.00 0.01 0.06 4 0.0000015 K
Co 19.65 18.80 0.21 8949 0.0108873 K
Te 65.52 28.95 0.45 39810 0.0321375 L
Total 100.00 100.00