## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.94 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 782.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 13.57 49.68 0.08 10701 0.0086867 K
Si* 0.10 0.20 0.06 97 0.0000314 K
Co 19.67 19.54 0.22 8397 0.0102180 K
Te 66.66 30.59 0.46 37976 0.0306620 L
Total 100.00 100.00