## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 57.90 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 594.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 8.02 35.57 0.07 5264 0.0042761 K
Si* 0.02 0.05 0.05 17 0.0000056 K
Co 20.45 24.62 0.25 7268 0.0088496 K
Te 71.51 39.77 0.51 33929 0.0274133 L
Total 100.00 100.00