## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.13 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 5.00 %
Count Rate : 220.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 0.76 4.43 0.04 151 0.0001226 K
Si* 0.24 0.80 0.05 62 0.0000200 K
Co* 26.01 41.28 0.49 2875 0.0034871 K
Te 72.99 53.50 0.93 10718 0.0086252 L
Total 100.00 100.00