## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 750
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.21 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 404.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 9.67 40.26 0.11 3197 0.0025834 K
Si* 0.17 0.40 0.08 72 0.0000232 K
Co* 20.15 22.78 0.34 3615 0.0043789 K
Te* 70.02 36.56 0.72 16764 0.0134727 L
Total 100.00 100.00