## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 900
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.24 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 621.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 39.38 68.91 0.14 24935 0.0201371 K
Si 7.25 7.23 0.13 7618 0.0024591 K
Co 47.52 22.58 0.30 20565 0.0248958 K
Te 5.85 1.28 0.19 3194 0.0025658 L
Total 100.00 100.00