## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 900
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.54 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 557.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 43.02 71.28 0.15 27310 0.0219423 K
Si* 9.06 8.55 0.14 9796 0.0031458 K
Co 42.15 18.96 0.28 18257 0.0219881 K
Te* 5.77 1.20 0.19 3162 0.0025272 L
Total 100.00 100.00