## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 900
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.51 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 553.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 48.21 72.39 0.16 29532 0.0237401 K
Si 17.94 15.35 0.17 21741 0.0069853 K
Co 26.87 10.95 0.23 11875 0.0143090 K
Te* 6.97 1.31 0.18 3892 0.0031114 L
Total 100.00 100.00