## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 900
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.25 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 685.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 40.46 70.40 0.15 24639 0.0198945 K
Si* 5.84 5.79 0.13 5739 0.0018522 K
Co 47.60 22.48 0.31 19376 0.0234518 K
Te* 6.10 1.33 0.20 3142 0.0025230 L
Total 100.00 100.00