## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 900
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.42 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 678.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 42.65 72.57 0.15 26120 0.0210297 K
Si* 4.31 4.18 0.11 4141 0.0013325 K
Co 48.02 22.18 0.32 19197 0.0231685 K
Te* 5.01 1.07 0.19 2542 0.0020357 L
Total 100.00 100.00