## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 700
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.72 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 558.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 32.44 76.64 0.17 15234 0.0122027 K
Si nd nd K
Co* 9.69 6.21 0.22 2316 0.0027810 K
Te* 57.87 17.14 0.59 18604 0.0148216 L
Total 100.00 100.00