## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 700
Date : 2024/04/23
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 58.58 sec.
Real Time : 60.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 317.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 31.20 74.54 0.15 17981 0.0144368 K
Si* 0.48 0.65 0.10 354 0.0001135 K
Co 12.44 8.07 0.22 3736 0.0044966 K
Te 55.87 16.74 0.51 22472 0.0179457 L
Total 100.00 100.00