## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 403.45 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 201.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 12.87 47.08 0.05 28941 0.0034618 K
Si* 0.97 2.02 0.04 2856 0.0001366 K
Co* 21.32 21.17 0.13 26513 0.0047539 K
Te* 64.84 29.74 0.27 107237 0.0127582 L
Total 100.00 100.00