## Slide 1
MAP 1

## Slide 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 393.21 sec.
Real Time : 405.23 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 373.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 14.87 51.16 0.04 47889 0.0057283 K
Na* 0.13 0.32 0.04 218 0.0000148 K
Si* 0.76 1.48 0.03 3186 0.0001523 K
Co* 21.33 19.92 0.11 37909 0.0067973 K
Te* 62.90 27.13 0.22 148628 0.0176825 L
Total 100.00 100.00