## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.85 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 359.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 17.46 56.38 0.11 9601 0.0051403 K
Si* 0.94 1.74 0.09 678 0.0001450 K
Co* 18.72 16.41 0.25 5625 0.0045145 K
Te 62.88 25.46 0.53 25171 0.0134036 L
Total 100.00 100.00

## Slide 2
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.78 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 300.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 14.30 50.51 0.11 6818 0.0036534 K
Si 1.35 2.72 0.09 842 0.0001804 K
Co 18.22 17.48 0.27 4765 0.0038273 K
Te 66.13 29.29 0.58 23047 0.0122823 L
Total 100.00 100.00

## Slide 3
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.79 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 292.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 15.81 52.70 0.11 7917 0.0042416 K
Si 2.29 4.34 0.11 1526 0.0003267 K
Co 17.91 16.21 0.26 4981 0.0040006 K
Te 63.99 26.75 0.56 23677 0.0126170 L
Total 100.00 100.00

## Slide 4
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.84 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 221.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 8.16 35.20 0.09 3137 0.0016799 K
Si* 1.04 2.56 0.10 521 0.0001116 K
Co 20.83 24.39 0.32 4412 0.0035416 K
Te 69.97 37.85 0.67 19739 0.0105126 L
Total 100.00 100.00

## Slide 5
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
005
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.62 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 367.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 21.94 62.74 0.12 13012 0.0069846 K
Si 2.00 3.26 0.10 1573 0.0003376 K
Co 16.08 12.49 0.23 5223 0.0042026 K
Te 59.98 21.51 0.50 25949 0.0138543 L
Total 100.00 100.00

## Slide 6
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.79 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 323.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 19.16 58.46 0.12 10255 0.0054940 K
Si 1.81 3.14 0.10 1284 0.0002750 K
Co 18.35 15.19 0.25 5423 0.0043555 K
Te 60.68 23.21 0.53 23859 0.0127137 L
Total 100.00 100.00