## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 87.92 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 210.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 16.83 54.42 0.14 5270 0.0028193 K
Co 22.84 20.05 0.34 4452 0.0035698 K
Rb* 5.31 3.22 0.44 1262 0.0006608 L
Te 55.03 22.31 0.61 14033 0.0074668 L
Total 100.00 100.00

## Slide 2
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 89.12 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 62.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 13.80 46.84 0.32 672 0.0003549 K
Co 29.78 27.43 0.92 990 0.0007835 K
Rb* 8.21 5.21 0.94 331 0.0001712 L
Te 48.21 20.51 1.42 2065 0.0010840 L
Total 100.00 100.00

## Slide 3
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2023/12/20
Pixel : 640 x 480
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T4
Live time : 89.32 sec.
Real Time : 90.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 45.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O* 16.14 50.83 0.44 474 0.0002499 K
Co* 21.29 18.20 0.86 652 0.0005147 K
Rb* 32.18 18.97 8.88 56 0.0005690 K
Te* 30.39 12.00 1.18 1126 0.0005899 L
Total 100.00 100.00