## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 220
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 296.73 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 86.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 18.24 29.90 0.40 3061 0.0008712 K
Zr* 7.26 7.66 0.44 2004 0.0002218 L
In 74.50 62.44 0.75 22229 0.0032927 L
Total 100.00 100.00