## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 600
Date : 2022/04/22
Pixel : 640 x 480
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.37 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 88.00 CPS
Ni In
002 2.46 97.54
004 22.94 77.06
Average 12.70 87.30
Deviation 14.48 14.48