## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 330
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.88 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 85.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 11.44 19.24 0.58 630 0.0004476 K
Zr* 20.74 22.45 1.03 1958 0.0005408 L
In 67.81 58.31 1.34 6306 0.0023316 L
Total 100.00 100.00