## Slide 1
MAP 3
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 378.94 sec.
Real Time : 384.15 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 108.00 CPS

## Slide 2
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 23.40 37.38 2.08 151 0.0011950 K
Zr* 0.24 0.25 1.81 2 0.0000076 L
In* 76.36 62.37 3.92 900 0.0037040 L
Total 100.00 100.00