## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.45 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 161.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Zr 18.51 22.23 0.70 3386 0.0009389 L
In 81.49 77.77 0.99 14672 0.0054442 L
Total 100.00 100.00