## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
002
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.29 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 104.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 25.22 39.75 0.57 2368 0.0016903 K
In 74.78 60.25 0.98 12793 0.0047534 L
Total 100.00 100.00