## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
003
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.54 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 2.00 %
Count Rate : 106.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni 16.07 26.79 0.48 1477 0.0010523 K
Zr* 7.48 8.03 0.55 1138 0.0003152 L
In 76.45 65.18 1.04 12522 0.0046431 L
Total 100.00 100.00