## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,500
Date : 2022/04/22
Pixel : 1280 x 960
004
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 118.16 sec.
Real Time : 120.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 70.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 34.44 50.67 0.75 2502 0.0017882 K
In 65.56 49.33 1.07 8580 0.0031917 L
Total 100.00 100.00