## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 4,300
Date : 2022/04/08
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 233.02 sec.
Real Time : 236.54 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 111.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 18.40 30.60 0.36 3586 0.0012996 K
Zr nd nd L
In 81.60 69.40 0.71 29239 0.0055151 L
Total 100.00 100.00