## Slide 1
MAP 2
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 341.11 sec.
Real Time : 343.18 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 41.00 CPS

## Slide 2
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 10.42 17.75 0.44 1017 0.0002517 K
Zr* 18.75 20.56 0.76 3134 0.0003017 L
In* 70.83 61.70 1.02 11794 0.0015197 L
Total 100.00 100.00