## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 15,000
Date : 2022/01/19
Pixel : 1280 x 960
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 297.00 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 151.00 CPS
O C Si Ni Zr
001 29.83 25.34 1.66 43.17
002 17.05 5.27 11.84 65.84
Average 23.44 25.34 5.27 6.75 54.51
Deviation 9.04 0.00 0.00 7.20 16.03