## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 5,000
Date : 2021/12/14
Pixel : 1280 x 960
006
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 296.82 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 3.00 %
Count Rate : 95.00 CPS
O N Si Ni Zr In
001 26.64 nd 0.50 72.31 0.55
002 30.47 nd nd 69.53 nd
003 31.48 68.52
004 17.25 nd 5.25 11.93 60.97 4.61
005 29.13 70.87
006 17.48 11.68 60.19 10.65
Average 25.41 0.00 5.25 8.04 67.06 5.27
Deviation 6.44 0.00 6.53 5.19 5.08