## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 5,000
Date : 2021/12/14
Pixel : 640 x 480
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 297.16 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 0.00 %
Count Rate : 79.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
O 29.12 70.08 0.39 2783 0.0004404 K
Zr 70.88 29.92 0.76 30970 0.0034228 L
Total 100.00 100.00